ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий

Конструкция и размеры

ГОСТ 24893.1-81

ГосударственнЫЙ комитет СССР по делам строительства

Москва

Разработаны Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К.Ю. Полищюк (руководитель темы);

Б.Ф. Васильев; Г.М. Смилянский, канд. техн. наук;

Т.Г. Кузнецова; Н.М. Ляндрес; В.И. Пименова

ВНЕСЕНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

Директор Ю.Н. Хромец

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июля 1981 г. № 119

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий Конструкция и размеры Reinforced concrete frame brace for industrial buildings. Construction and dimensions | ГОСТ 24893.1-81 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июля 1981 г. № 119 срок введения установлен

с 01.01 1983 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные обвязочные балки координационной длиной 6,0 м типов БОП и БОВ и устанавливает требования к их армированию.

2. Конструкция балок, технические требования и технические показатели - по ГОСТ 24893.0-81.

3. Армирование балок должно соответствовать указанному на листах 1 - 5 сборочного черт. 1000 СБ ГОСТ 24893.1-81.

Армирование балок для зданий с расчетной сейсмичностью 7 - 9 баллов должно соответствовать указанному на листах 1 - 5 сборочного черт. 2000 СБ ГОСТ 24893.1-81.

4. Спецификация арматурных и закладных изделий на одну балку приведена на листах 1 - 2 черт. 1000; выборка стали - на листе 1 черт. 0000 ВС ГОСТ 24893.1-81.

Спецификация арматурных и закладных изделий на одну балку, предназначенную для зданий с расчетной сейсмичностью 7 - 9 баллов, приведена на листах 1 - 3 черт. 2000; выборка стали на листе 2 черт. 0000 ВС ГОСТ 24893.1-81.

5. Арматурные и закладные изделия для балок по ГОСТ 24893.2.81.

6. Правила приемки, методы контроля и испытаний, маркировка, хранение, транспортирование и гарантии изготовителя балок - по ГОСТ 24893.0-81.